17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W STASZOWIE
Adres:    Staszów, ul. Koszarowa 7
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45262423-2 Wykonywanie podkładów

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45262690-4 Remont starych budynków

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421145-2 Instalowanie rolet

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca specyfikacji: Klaudiusz Koriat
Data: luty 2025 r.

Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


- str. 2
2. SST 02.00. Ślusarka okienna i drzwiowa
- str. 5
3. SST 03.00. Roboty budowlano - montażowe
- str. 9
4. SST 04.00. Roboty instalacyjne                       - str. 15
 SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu pomieszczeń administracyjno-biurowych Szkół ZDZ Kielce w Staszowie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE

- demontaż stolarki drzwiowej, okiennej i naświetla,
- demontaż parapetów,
- demontaż żaluzji tekstylnych wewnętrznych,

- demontaż paneli ściennych MDF i PVC wraz z podkonstrukcją,
- demontaż zabudowy z płyt g-k wraz z konstrukcją metalową,
- wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworu drzwiowego w sekretariacie

- rozbiórka okładziny ścian z płytek gres, 

- rozbiórka posadzek z paneli podłogowych laminowanych wraz z podkładem i listwami,
- wykucie kratek wentylacyjnych,

- usunięcie lamperii olejnej,

- rozbiórka posadzek z płytek gres wraz z warstwami podbudowy i cokolikiem,

- rozbiórka posadzki z płytek lastrykowych wraz z warstwami podbudowy,
- demontaż ustępu z miską fajansową, umywalki i baterii,

- demontaż grzejników aluminiowych,

- demontaż osprzętu elektrycznego (lampy, wyłączniki, gniazda)
- wywiezienie materiału z rozbiórki  i utylizacja.
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00 ŚLUSARKA i STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych ślusarki z profili AL i PCV, w ramach remontu pomieszczeń administracyjno-biurowych Szkół ZDZ Kielce w Staszowie
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:

- ślusarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej.
- ślusarki okiennej z profili PCV,

- drzwi wewnętrznych stalowych antywłamaniowych,

- drzwi zewnętrznych stalowych antywłamaniowych,

- stolarki drzwiowej w łazience
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe

Ślusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i lakierowane proszkowo w kolorze- do ustalenia z użytkownikiem
Na elementy stolarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2008, PN-EN 755-2:2008 i PN-EN 755-9:2008.

Połączenia elementów wykonywać jako zagniatane.

Stolarka aluminiowa  z profili  3 komorowych.
Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki sprawdzić w naturze wymiary oraz pion i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana.

- Drzwi D1– wejściowe z hallu wejściowego do korytarza  oraz D2 – pomiędzy korytarzem a szkołą -  dwuskrzydłowe plus naświetla boczne, z profili aluminiowych „zimnych”, skrzydła drzwi i naświetla przeszklone, szklenie pakietem dwuszybowym, bezpiecznym - szkło przezroczyste, drzwi 
- Drzwi D2 pomiędzy korytarzem a szkołą -  dwuskrzydłowe plus naświetla boczne, z profili aluminiowych „zimnych”, wypełnienie – panel HPL z wypełnieniem termicznym. Wysokość drzwi D2 taka sama jak drzwi D1(powyżej zabudowa z płyt g-k).

- Drzwi D3 – wejściowe- jednoskrzydłowe, stalowe, zewnętrzne (ocieplone), antywłamaniowe klasy RC2, malowane proszkowo w kolorze ustalonym z Użytkownikiem. Szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm.
- Drzwi D4 – do gabinetu Dyrektora oraz do sekretariatu -  jednoskrzydłowe, stalowe, wewnętrzne antywłamaniowe klasy RC2, malowane proszkowo w kolorze ustalonym z Użytkownikiem. Szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm. Drzwi bez progu.
- Drzwi D5 – do magazynu -  jednoskrzydłowe, stalowe, wewnętrzne antywłamaniowe klasy RC2, malowane proszkowo w kolorze ustalonym z Użytkownikiem. Szerokość w świetle 80 cm.
- Skrzydła czynne drzwi D1 i D2 powinny posiadać szerokość zapewniającą min. 90cm światła przejścia, wyposażone w samozamykacze
- Każde ze skrzydeł drzwi D1 i D2 wyposażone w trzy zawiasy, obustronne klamki ze stali nierdzewnej, bezpieczne ( końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi) i w zamek z wkładką bębenkową.
- w cenie montażu drzwi należy uwzględnić ewentualne wykonanie prac związanych z powiększeniem otworów w ścianach.
Ślusarka okienna PCV 

Okna (skrzydła i ościeżnice ) z profili PCV ciepłych, minimum pięciokomorowych.
- okna w gabinecie Dyrektora i sekretariacie: 4-kwaterowe o wym. 240x210 cm symetryczne, 2 górne kwatery rozwieralno-uchylne, 2 dolne o wysokości ok. 70 cm uchylne

- okno w hallu wejściowym o wym. 102x165 cm 2-kwaterowe z podziałem poziomym, górna kwatera rozwieralno-uchylna, dolna uchylna
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami w kolorze białym. 

Okna (skrzydła i ościeżnice ) z profili PCV ciepłych, minimum pięciokomorowych, wzmocnionych profilem stalowym ocynkowanym z blachy gr. 2 mm.
Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki wymiary sprawdzić w naturze wymiary oraz pion i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana. Należy zachować dotychczasowy podział okien.
Okna wyposażone w fabrycznie zamontowany nawiewnik higrosterowany. Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelniania, zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, uszczelki przylgowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.
Szklenie pakietem trzyszybowym, w pakiecie szyba P2 od strony zewnętrznej,

 współczynnik przenikania ciepła każdego zestawu szybowego Umax. = 0,9 W/m2K (szyba przezroczysta).
Stolarka drzwiowa 
- drzwi D6 - do łazienki – płytowe w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem wraz z ościeżnicą regulowaną w kolorze skrzydła –skrzydło o szerokości 90 cm kompletne z klamkami i szyldami, wyposażone  zamek z wkładka bębenkową
- drzwi D7 - do kabiny wc – płytowe w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem wraz z ościeżnicą regulowaną w kolorze skrzydła - skrzydło o szerokości 80 cm kompletne z klamkami i szyldami, wyposażone  zamek łazienkowy 

- drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub podcięcia o sumarycznej powierzchni min. 220 cm².
3. 
SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych mierzonych z natury.
Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Po wbudowaniu ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

8. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.
SST 03.00 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, remontu pomieszczeń administracyjno-biurowych Szkół ZDZ Kielce w Staszowie
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- zamurowanie otworu po zdemontowanym naświetlu oraz drzwiach do sekretariatu
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 40 mm,

- zabudowa płytami g-k na ruszcie metalowym,
- montaż parapetów okiennych i blatu w umywalni z konglomeratu
- uzupełnienie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych, 
- wykonanie okładzin ścian z płytek gres,

- wykonanie posadzek z płytek gres na warstwach podbudowy,
- wykonanie cokolików z płytek gres,

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych z folii w płynie w łazience
- wykonanie posadzki z winylowych paneli podłogowych,
- wykonania prac malarskich,
- wykonanie montażu sufitów podwieszonych,
- dostawa i montaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych
- dostawa i montaż lustra w łazience,

- dostawa i montaż pojemników na mydło w płynie,
- dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe,
- dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy,
- dostawa i montaż zabudowy meblowej,
- dostawa i montaż żaluzji okiennych tekstylnych,
- dostawa i montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzacji.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Wełna mineralna ( np. Rockton Premium lub równoważna)
         - reakcja na ogień(EN 13501-1)    -       A1

        - współczynnik pochłaniania dźwięku   -    +0,90
Parapety okienne i blat łazienkowy

       - konglomerat marmurowy Bianco Carrara o gr. 3 cm
Warstwa wyrównawcza pod posadzki
        - jastrych cementowy zbrojony siatką stalową do posadzek o oczku 10x10cm z  drutu ø 2,4mm lub włóknami polipropylenowymi 
Płytki gres o wymiarach 29,8x59,8 cm rektyfikowane (okładzina ścienna)
- gatunek pierwszy,

Płytki gres antypoślizgowe o wymiarach 59,8x59,8 cm rektyfikowane
- gatunek pierwszy,

- antypoślizgowość - R10  

Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie: 

- przyczepność min. 0,5 MPa,

      - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3. 

Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną, ceramizowaną szerokości 1mm, w kolorze użytych płytek.
Panele podłogowe winylowe – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa użytkowa 33 lub wyższa
- klasa ścieralności AC4 lub wyższa,

- grubość 4-5 mm,

- szerokość ok.180 mm,

- długość ok. 1220 mm,

- rodzaj krawędzi – z fugą V,
- wzór – deska – w uzgodnieniu z Użytkownikiem.
- podkład pod panele LVT gr. 1,5 mm
Zestaw produktów do malowania ścian i sufitów.

Zestaw produktów bezrozpuszczalnikowych jednego producenta do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych i sufitach,  składający się z: 

- preparatu do gruntowania podłoża,

- farby  lateksowej odpornej na szorowanie i światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni, nadająca malowanemu podłożu matowy wygląd, (kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem).

Sufit podwieszony – kasetonowy systemowy, o konstrukcji z profili stalowych wypełnionych płytami gr. 13 mm wykonanymi  z twardej wełny mineralnej formowanej na gorąco. Płyty o wymiarach 60x60 cm oraz profile konstrukcyjne w kolorze białym. 
System montażowy zgodnie z wymaganiami i technologią producenta. 

Wysokość pomieszczenia po zakończonym montażu sufitu wynosi 3,15m.
Wymagane parametry płyt wypełniających:

-Odporność na wilgoć: do 70% względnej wilgotności powietrza,
-Klasa palności materiału: A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1,
-Pochłanianie dźwięku:  αw=0,65, NRC=0,65,

Dostawa i montaż lustra o wymiarach 40x50 cm bezpieczne –w umywalni,
Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych – 
         - metalowe lakierowane, prostokątne, okrągłe w suficie kasetonowym – dostawa i montaż
Dostawa i montaż dozownika do mydła w płynie 
Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, trwały i bezproblemowy w utrzymaniu czystości. Pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra Pojemnik montowany do ściany.
Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe ZZ 
Pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, trwały i bezproblemowy w utrzymaniu czystości. Pojemnik pomieści do 600 składanych ręczników papierowych ZZ. Posiada okienko do kontroli zużycia ręczników. Pojemnik montowany do ściany.
Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy
Pojemnik centralnego dozowania - dozowanie papieru odbywa się przez niewielki otwór w środku pojemnika po jednym listku. Wykonany z bardzo trwałego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS.
Pojemnik montowany do ściany.
Dostawa i montaż żaluzji okiennych typu dzień/noc. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z polskimi i europejskimi normami
Wykonanie warstwy wyrównawczej
Należy wyrównać poziom posadzki w gabinecie Dyrektora z poziomem posadzki przylegającego korytarza

Wykonanie tynków wewnętrznych.

Tynki wykonać i uzupełnić na wszystkich ścianach istniejących, na których stwierdzono ubytki, pęknięcia i ponadnormowe odchylenia od płaszczyzny oraz na zamurowaniach
Wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- po zdemontowaniu ścianki aluminiowej o wys. 373 cm w korytarzu, należy wykonać zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych zamontowanych obustronnie na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną o gr. 2x5 cm od wysokości 225 cm do sufitu. 
- ścianę od strony łazienki w gabinecie Dyrektora należy obudować jednostronnie dwoma warstwami płyt g-k na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną o gr. 5 cm 
- pion instalacyjny w sekretariacie i rury centralnego ogrzewania w hallu wejściowym– obudowa płytami g-k na ruszcie metalowym
Wykonanie gładzi gipsowych.

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową.
Na sufit ( w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszonego kasetowego) i ściany otynkowane, nakłada się dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po wyschnięciu  każdej szlifuje. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.
Gładzi gipsowej nie wykonuje się w miejscach przewidzianych do obłożenia płytkami gres. 

Okładziny ścian z płytek gres

Okładzinę z płytek gres o wymiarach 29,8x59,8 cm wykonać w pomieszczeniach łazienki/wc do wysokości 2,10 m
Kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

Przed przystąpieniem do prac  należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. 

Należy sprawdzić i skorygować usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia (puszki elektryczne, gniazdka, wyłączniki itp.). 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. 

Spoiny okładziny ściennej gr. 1mm, powinny być w jednej linii ze spoinami podłogowymi.

Łata kontrolna o dł. 2 m przyłożona w dowolnym miejscu okładziny w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm.

Posadzki z płytek gres. 

Miejsca, w których stykają się dwa rodzaje posadzek,  np. w otworach drzwiowe, musi przebiegać pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym.

Posadzki z płytek gres o wymiarach 59,8x59,8cm wykonać na projektowanych warstwach podbudowy.
Posadzkę wykonać w pomieszczeniach: korytarz pomiędzy gabinetem Dyrektora i sekretariatem, hall wejściowy, łazienka/wc, magazyn - kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem, cokoliki 10 cm wysokości
Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko.

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.

Wykonanie posadzki z winylowych paneli podłogowych LVT. 

Posadzki z paneli podłogowych wykonać na podkładzie w pomieszczeniach : gabinet Dyrektora, sekretariat
Posadzkę układać ściśle wg instrukcji producenta wyrobu przyjętego do wykonawstwa.

Sposób układania - uzyskany wzór na posadzce - w uzgodnieniu z Użytkownikiem.
Posadzkę należy wykończyć listwami przypodłogowymi.
Prace malarskie.

Warunki przystąpienie do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem.
W pomieszczeniu magazynu wykonać lamperie (malowanie lakierem akrylowym) do wysokości 1,80 m 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.
Montaż sufitów podwieszonych 

Sufit  kasetonowy systemowy, o konstrukcji z profili stalowych wypełnionych płytami gr. 13 mm wykonanymi  z twardej wełny mineralnej formowanej na gorąco. Płyty o wymiarach 60x60 cm oraz profile konstrukcyjne w kolorze białym. 
System montażowy zgodnie z wymaganiami i technologią producenta. 

Wysokość pomieszczenia po zakończonym montażu sufitu wynosi 3,15 m 
Sufity kasetonowe wykonać w korytarzu i w sekretariacie
Zabudowa meblowa

Pod blatem z konglomeratu marmurowego w umywalni wykonać zabudowę fronu w postaci drzwiczek z płyty HPL gr. 12mm wyposażonych w zamek
Montaż luster w sanitariatach 
Lustro o wymiarach 40x50 cm wkleić nad umywalką w łazience. 

3. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Tynki wewnętrzne 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 m.
Prace malarskie.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez , smug, plam i śladów pędzla.         

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.        

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Posadzki i okładziny ścienne z płytek
Odbiór gotowych posadzek i okładzin ścian następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

· wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
· prawidłowości ukształtowania powierzchni,

· połączenia posadzki i okładzin z podłożem

· prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

· wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów,

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
 SST 04.00.  ROBOTY INSTALACYJNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w ramach remontu pomieszczeń administracyjno-biurowych Szkół ZDZ Kielce w Staszowie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi:
1.3.1 roboty remontowe instalacji sanitarnych:

- dostawa i montaż kompletu podtynkowego do wc wraz ze stelażem, przyciskiem spłukującym, miską wiszącą i deską wolnoopadającą i dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymiana umywalki w łazience wraz z podejściem kanalizacyjnym– umywalka typu Cersanit moduo 50 wpuszczana w blat z konglomeratu
- wymiana baterii umywalkowej stojącej wraz z zaworami

- wymiana grzejnika w łazience na drabinkowy z dostosowaniem gałązek
- skrycie rur w ścianie – umywalnia

- dostawa i montaż nowych grzejników aluminiowych w gabinecie Dyrektora – 20 elementów, sekretariacie – 20 elementów, hallu wejściowym - 15, korytarzu – 7 elementów
- wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne i zawory

- dostawa i montaż wentylatora w łazience: Wentylator łazienkowy Vents 100 Quiet cichy 25dB, o wydajności 97 m³/godz.( lub równoważny)

- dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów. Montaż układu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z regulacją i rozruchem instalacji klimatyzacji,  wykonaniem pomiarów ochronnych.
	Pomieszczenie
	Moc chłodnicza
	Jednostka wewnętrzna klimatyzatora
	Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
	Uwagi

	Gabinet Dyrektora
	3,2 kW
	GWH12AGBXB-K6DNA1A/I Gree
	GWH12AGBX  B-K6DNA1A/O Gree
	lub klimatyzator             o równoważnych parametrach

	Sekretariat
	3,2 kW
	GWH12AGBXB-K6DNA1A/I Gree
	GWH12AGBXB-K6DNA1A/O Gree
	lub klimatyzator              o równoważnych parametrach


Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń.

Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki gwarancji. Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, produkowane seryjnie, pochodzić od jednego producenta, ich karty katalogowe bez żadnych modyfikacji mają się znajdować na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Nie dopuszcza się klimatyzatorów przerabianych i modyfikowanych. 
Dostarczenie sterownika bezprzewodowego ( pilota) do każdego klimatyzatora

Wykonawca podłączy jednostki do skrzynki elektrycznej. W skrzynce każdy klimatyzator należy podpiąć do sieci poprzez dedykowane i odpowiednio dobrane zabezpieczenie. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca w rozdzielnicy należy zamontować dodatkową skrzynkę i podłączyć do niej jednostki, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W dodatkowej skrzynce każdy klimatyzator należy podpiąć do sieci poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenie. 

Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu określenia dokładnych prac montażowych i budowlanych niezbędnych do wykonania zlecenia.

Montaż klimatyzatorów i przewodów należy wykonać w sposób estetyczny.  
Sposób odprowadzenia skroplin określa Wykonawca w uzgodnieniu Zamawiającym

Wyprowadzenie przewodów do jednostki zewnętrznej osadzić w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, oraz zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi. Wykonawca sam określa ilość przejść oraz metody przewiertu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia instalacji w kanałach już istniejących. 
1.3.2 roboty remontowe instalacji elektrycznych

- wymiana okablowania strukturalnego
- wymiana łączników i gniazd wtykowych
- wymiana gniazd internetowych

- dostawa i montaż dodatkowych gniazd wtykowych z doprowadzeniem zasilania
- zasilenie wentylatora łazienkowego
Gniazda użytkowe 230 V w każdym pomieszczeniu instalować wyłącznie ze stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny u góry. Przewód fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku, przewód PE w zacisku bolca ochronnego.

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokoły z pomiarów elektrycznych.

- wymiana opraw oświetleniowych – panele LED – Wykonawca robót dobierze lampy LED w ten sposób, aby zapewnić właściwą wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.
Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokół z pomiarów natężenia oświetlenia.

