SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W STARACHOWICACH

Adres:    Starachowice, ul. Wojska Polskiego 15

Zamawiający: 		Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Wykonawca specyfikacji: Klaudiusz Koriat

Data: maj 2025 r.

Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 		- str. 2

2. SST 02.00. Ślusarka okienna i drzwiowa	- str. 5

SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu stropu pod patio w budynku  Szkół ZDZ Kielce w Starachowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką z keramzytu,

- rozbiórka pokrycia z papy,

- rozebranie termoizolacji stropu ze styropianu,

- demontaż świetlików dachowych,

- wywiezienie materiału z rozbiórki  i utylizacja.

Zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT

Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).

Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych.

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.

Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu.

Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.

7. OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót.

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE

Aktualne normy i przepisy związane

SST 02.00  POKRYCIE I TERMOIZOLACJA STROPU, WYKONANIE NAWIERZCHNI

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu pokrycia wraz z ociepleniem stropu nad częścią podziemną budynku Szkoły ZDZ Kielce  w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu:

- wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki wraz z warstwą filtracyjną z keramzytu z odłożeniem materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania,

- usunięcie przekrycia z papy i ocieplenia z płyt styropianowych wraz z wywozem i przekazaniem do utylizacji materiału z rozbiórki,

- wymiana  świetlików dachowych,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy podkładowej i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia wraz z obróbkami świetlików,

- wykonanie ocieplenia połaci dachowych płytami polistyrenu ekstradowanego XPS ułożonych na zakład. Grubość ocieplenia 20 cm.

Zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 215.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. W przypadku rozbieżności w stosunku do rozwiązań projektowych Wykonawca musi uzyskać akceptację Projektanta.

Materiały określone jako systemowe oznacza to, iż należy stosować tylko materiały stanowiące pełen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do wybiórczego stosowania materiałów.

Taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót.

Składowanie:

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcją producenta, z dala od źródła ciepła i materiałów łatwopalnych. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

2.2. Wymagania szczegółowe

- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 20 cm  lub 2x10 cm

- wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształceniu    300 kPa,

- klasa reakcji na ogień F.

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/m*K.

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) ≤ 0,7 %

- papa podkładowa - papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachów odwróconych, asfaltowa, modyfikowana SBS, na włókninie poliestrowej. o gramaturze 200 g/m (± 20 g/m),

- grubość 4,0 mm (± 0,2 mm),

- brak rys i pęknięć wtemp.-20oC,

- przemieszczenie masy nie większe niż 2mm w temp. +100oC,

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 900 N ± 300 N/50 mm; w poprzek 700 N ±  350 N/50 mm.

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachów odwróconych, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS, na włókninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (± 20 g/m),

- grubość 5, mm (± 0,2 mm),

- brak rys i pęknięć w temp.-20°C,

- przemieszczenie masy nie większe niż 2 mm w temp. +100°C,

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 1100 N ± 150 N/50 mm; w poprzek 900 N ± 200 N/50 mm.

- odporność na przerastanie korzeni - spełniona

- geowłóknina polipropylenowa

- wytrzymałość na rozciąganie 6,0kN/m

- świetlik dachowy 100x100 cm z poliwęglanu

3. SPRZĘT.

Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny.

Sprzęt podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Materiały przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach.

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Robót dekarskich nie należy prowadzić w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz silnym wietrze.

5.1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

Przed wykonaniem pokrycia dachowego należy:

- zamontować świetliki dachowe,

Do wykonania pokrycia należy zastosować materiały stanowiące pełen, atestowany system jednego producenta.

Nie wolno dopuścić do wybiórczego stosowania materiałów. Taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót.

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć  w miejscu, w którym będzie zgrzewana , a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu ) i ewentualny przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka.

Kolejność czynności:

- gruntowanie powierzchni stropu - grunt systemowy, bitumiczny,

- klejenie papy podkładowej, zgrzewanie na szerokość zakładki,

- zgrzewanie papy nawierzchniowej do podkładowej na całej szerokości (powierzchni).

- układanie płyt XPS na zakład,

- ułożenie geowłókniny,

- ułożenie kostki brukowej na podkładzie z keramzytu

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru;

- w odniesieniu do montażu papy płyt XPS i geowłókniny – podczas wykonywania prac,

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT.

Zgodnie z zawartą umową

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej nawierzchni, jej wyglądu zewnętrznego, równości powierzchniowej, geometrii, Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna,  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót , w tym robót zanikających i ulegających zakryciu , protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Odbiór potwierdza się protokołem końcowego bezusterkowego odbioru robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie z umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Aktualne normy i przepisy związane.